附件:1

表1         水利工程原材料及中间产品质量检测明细表

| 材料名称 | 检测项目 | 抽取试样频率 | 主要技术标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 强度标号、安定性、比重、标准稠度用水量、凝结时间、快速测定水泥标号等 | 1.散装水泥每批或每500t检测一次 2.袋装水泥每批或每200t检测一次 3.袋装水泥出厂超过3个月，散装水泥出厂超过6个月需重新取样检测 | 《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015） | 1.检定出厂水泥质量 2.评定水泥的均匀性 |
| 砂子 | 表面含水率、细度模数、含泥量、泥块含量、坚固性、表观密度、云母含量、有机质含量 | 每400m3检测一次或每批检测一次 | 《水工混凝土施工规范》(SL 677-2014) 《水工混凝土试验规程》(SL352-2006) | 1.评定砂子质量 2.调整砼加水量，砼配合比和筛分的生产控制 |
| 粗骨料 | 表面含水率、颗粒级配、软弱颗粒含量 、表观密度、针片状颗粒含量 、含泥量 、 泥块含量 | 每400m3检测一次或每批检测一次 | 《水工混凝土施工规范》(SL 677-2014) 《水工混凝土试验规程》(SL352-2006) | 1.评定骨料质量 2.调整砼加水量，砼配合比和筛分的生产控制 |
| 水 | 水质分析 | 水源改变或每批检测一次 | 《混凝土用水标准》（JGJ63-2006） |  |
| 外加剂 | 固体物含量（液体） | 每批检测一次 | 《水工混凝土外加剂技术规程》（DL/T 5100-2014） 《混凝土外加剂》（GB8076-2008） | 检验砼配合比 |
| 混凝土 | 抗压强度、抗拉强度、抗渗、抗冻 | 抗压强度：大体积混凝土28d龄期每500m3成型一组，设计龄期每1000m3成型一组；非大体积混凝土28d龄期每100m3成型一组，设计龄期每200m3成型一组。 抗冻、抗渗或其他主要特殊要求应在施工中适当取样检验，其数量可按每季度施工的主要部位取样成型1～2组。 抗拉强度：28d龄期每2000m3成型一组，设计龄期每3000m3成型一组。 | 《水工混凝土试验规程》（SL352-2006） 《水工混凝土施工规范》（SL677-2014） | 检查砼均匀性，评定砼质量 |
| 粉煤灰 | 活性、需水量比、、细度、比重、烧失量、三氧化硫等 | 每200t一组 | 《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》（DL/T5055—2007） | 1.检查活性等是否符合标准 2.评定其均匀性 |
| 钢筋 | 外观质量及公称直径、重量偏差、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯等。 | 每60t一组（每组7根，2根冷弯，5根称重量偏差（其中2根冷拉）） | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧带光圆钢筋（GB1499.1-2008）》 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋（GB1499.2-2007）》 | 检验钢筋出厂质量，是否符合标准要求 |
|  | 焊接接头质量：抗拉强度 对焊做抗拉强度、冷弯等。 | 每300根一组（或按设计要求），且每种接头不少于1组。对焊一组6根试样，3根冷拉，3根冷弯；搭接焊一组3根，只做冷拉。 | 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—2012）、《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ／T27-2001） | 检验钢筋施工质量 |
| 止水材料 | 橡胶止水带母材：拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、老化等；接头：强度。 | 每一批取样一组 | 《水工建筑物止水带技术规范》（DL/T5215—2005）。 |  |
|  | 铜及钢止水带母材：强度、伸长率；接头：强度。 |  |  |  |
| 锚杆 | 抗拔力、张拉力等 | 每300根一组（或按设计要求），设计变更或材料变更时应另做1组；每组锚杆不得少于3根。 | 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）、《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377-2007 ） | 验锚杆施工质量 |
| 砂浆 | 抗压强度 | 每100 m3一组 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T70—2009） | 评定砂浆质量 |
| 砼预制块 | 结构性能（静力加载） | 1000件检查一组 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002） | 评定砼质量 |
| 土料击实 | 最大干密度、最优含水量、渗透系数 | 《土工试验规程》（SL/T 237-1999） | 每一料场取样一组 |  |
| 土工布 | 重量、孔径、渗透、拉伸、顶破、撕裂、厚度、淤堵等 | 按卷数的5%取样，至少不能少于一卷 | 《土工合成材料测试规程》（SL/T 235-1999） 《土工合成材料 短纤维刺非织造土工布》 GB/T17638-1998 | 检测土工布质量 |
| 块石 | 干密度、干湿抗压强度、软化系数 | 小型工程，同料场、同材质取样一组每组6个试件 | 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 | 评定块石质量 |
|  |  | 同一含水状态下每组试件不少于三个 | 《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001 |  |

注：1.抽样地点均为施工料场；2.跟踪检测，即由项目法人技术人员或工程监理监督取样；3.砼配合比必须由取得水利工程质量检测资质的检测单位设计；4.各种抽样试件试验时间不能超过设计龄期10天；5.试验报告复印件无原试验单位重新盖章无效。

表2                       水利工程施工现场质量检测明细表

| 类别 | 名称及部位 | 检验项目 |  |  | 抽样次数 | 检测数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堤防 | 堤基清理 | 表面压实指标 |  |  | 每400～800m2 取样1个 |  | 1.土石方工程在填筑前应根据设计单位提出的压实指标，先做碾压试验，确定碾压参数，形成碾压试验报告，经建设单位、总监理工程师批准后，方可进行填筑施工。 2.堤防工程竣工验收前，项目法人应委托省级以上水行政主管部门认定的水利工程质量检测单位对工程质量进行一次抽检。. |
|  | 堤身填筑 | 干密度 |  |  | 每层每100～200m3 取一个试样 | 每填筑100～200m3 取样1个，堤防加固按轴线方向每20～50m取样1个 |  |
|  |  | 外观尺寸 |  |  | 每20～30m 取一个试样(狭长堤防) | 每个单位工程取样数量不少于20个 |  |
| 渠道 | 分层、分段 | 干密度、含水量 |  |  | 每200m3取一个试样 | 每个单元工程取样数量不少于10个 |  |
| 坝体填料 | 垫层区 | 密度、颗粒级配 |  |  | 1次/500～1500m3 (水平) | 每一压实层至少取3个试样 |  |
|  |  |  |  |  | 1次/3000m3(斜坡) | 每一压实层至少取3个试样 |  |
|  | 过渡区 | 密度、颗粒级配 |  |  | 1次/1000～5000m3 | 每一压实层至少取3个试样 |  |
|  | 主堆石区 | 密度、颗粒级配 |  |  | 1次/500～5000m3 | 每一压实层至少取3个试样 |  |
| 坝体压实 | 防渗体 | 粘性土 | 边角夯实部位 | 干密度含水量 | 2～3次/每层 | 每个单位工程取样数量不少于20个 |  |
|  |  |  | 碾压部位 | 干密度含水量 | 1次/100～200m3 | 每个单位工程取样数量不少于20个 |  |
|  |  | 砂质土风化料 | 边角夯实部位 | 干密度含水量砾石含量 | 2～3次/每层 | 每个单位工程取样数量不少于20个 |  |
|  |  |  | 碾压部位 | 干密度含水量砾石含量 | 1次/200～400m3 | 每个单位工程取样数量不少于20个 |  |
|  | 反滤料及过渡带 | 干密度、砾石含量、级配、含泥量 |  |  | 1次/500～1000m3 | 每压一层至少3组 |  |
|  | 坝壳砂砾料 | 干密度、砾石含量、级配、含泥量 |  |  | 1次/400～2000 m3 | 每压一层至少3组 |  |
|  | 坝壳堆石料 | 干密度、小于5㎜含量颗粒分析 |  |  | 1次/500～2000 m3 | 每压一层至少3组 |  |
|  | 坝壳砾质土 | 干密度、含水率小于5㎜含量 |  |  | 1次/3000～6000 m3 | 每压一层至少3组 |  |